Fornitura e posa di sistema impermeabilizzante di tipo epossi-bituminoso all’acqua bicomponente, applicato a spruzzo airless o a rullo, tipo MasterSeal M 452 della Master Builders Solutions Italia Spa o equivalente.

Tale rivestimento dovrà essere caratterizzato da:

* marcatura CE EN 1504/2;
* spessore di film secco minimo pari 0,35 mm;
* Crack bridging ability statico a -10°C, UNI EN 1062/7: classe A3

adesione al calcestruzzo UNI EN 1542 dopo 50 cicli di gelo e disgelo con immersione in sali disgelanti UNI EN 13687/1: > 1.5 MPa;

* resistenza all’attacco chimico severo UNI EN 1504/2 ai liquidi di prova n° 5a, 9, 10, 11 e 12, previsti dalla UNI EN 13529;

resistenza all’abrasione, UNI EN ISO 5470/1: perdita in peso < 3000 mg.

**Per ogni m2 € ----**

Il prezzo comprende la posa in opera e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi la preparazione del supporto ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.