Realizzazione di guscia di raccordo tra pavimento e parete di dimensione 4 cm x 4 cm mediante applicazione di sigillante poliuretanico elastico monocomponente tixotropico tipo MasterSeal NP 474 della Master Builders Solutions Italia Spa o equivalente.

Tale sistema dovrà essere caratterizzato dalle seguenti prestazioni:

- durezza Shore A, ISO 868, c.a 35

- allungamento a rottura > 600%

- modulo di elasticità con allungamento del 100%, ISO 8339: c.a 0,4 MPa

- recupero elastico, ISO 7389 ≥ 90%

- capacità di movimento ± 25%

Per ogni m 	--  euro

La posa dovrà seguire le seguenti fasi:

- posizionamento dei nastri adesivi;

- stesura con spatola tonda del sigillante;

- lisciatura della guscia con apposita cazzuola bagnata con solvente.

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi la preparazione del supporto, eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro, la verniciatura della guscia che sarà realizzata con la stessa resina utilizzata per la posa della pavimentazione.