Sigillatura di giunti di contrazione e dilatazione aventi larghezza massima 30 mm mediante applicazione di sigillante poliuretanico elastico monocomponente tixotropico tipo MasterSeal NP 474 della Master Builders Solutions Italia Spa o equivalente.

Tale sistema dovrà essere caratterizzato dalle seguenti prestazioni:

- durezza Shore A, ISO 868, c.a 35

- allungamento a rottura > 600%

- modulo di elasticità con allungamento del 100%, ISO 8339: c.a 0,4 MPa

- recupero elastico, ISO 7389 ≥ 90%

- capacità di movimento ± 25%

Per ogni m 	€........

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:

- taglio e realizzazione del giunto;

- applicazione del fondo giunto MasterSeal 920 o equivalente.

- applicazione del sigillante.

Sono esclusi gli eventuali ripristini del calcestruzzo ammalorato ed eventuali attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.