Fornitura e posa in opera di malta tri-componente epossi-cementizia polimero modificata a rapido asciugamento applicabile per spessori da 2 a 40 mm, tipo MasterSeal P 385 AB2D della Master Builders Solutions Italia Spa o equivalente. Tale malta ricopribile con rivestimenti resinosi dopo 24 ore dovrà essere caratterizzata da:

- marcatura CE e relativa DoP secondo UNI EN 13813 di tipo CT- B2-C40-F7-E5; AR05- IR20;

- resistenza alla spinta idraulica inversa, UNI 8298/8: 2,5 bar;

- coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 1062/3 < 0,01 kg·m2·h-0,5

- permeabilità al vapore acqueo, UNI EN ISO 7783/1: Sd < 3 m;

€/m2 per mm di spessore -----

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi la preparazione del supporto, eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessarie per l’accesso al posto di lavoro.