Fornitura e posa in opera di primer epossi-cementizio tricomponente tipo MasterSeal P 385 ABC della Master Builders Solutions Italia Spa o equivalente. Tale primer dovrà essere caratterizzato da:

- marcatura CE EN 1504/2;

- adesione al calcestruzzo UNI EN 1542: > 3 MPa;

- resistenza a compressione UNI EN 12190 > 25 MPa;

- resistenza alla spinta idraulica inversa, UNI 8298/8: 2,5 bar;

- coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 1062/3 < 0,01 kg·m2·h-0,5

- permeabilità al vapore acqueo, UNI EN ISO 7783/1: Sd < 3 m;

- classe di reazione al fuoco UNI EN 13501, Bfl-S1

spessore 1 mm,   €/m2 -----

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi la preparazione del supporto, eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessarie per l’accesso al posto di lavoro.