Fornitura e posa di sistema impermeabilizzante elastomerico tipo MasterSeal Roof 2111 della Master Builders Solutions Italia Spa o equivalente, di spessore medio di 2-2.5 mm, specifico per coperture, costituito da:

- primer della linea MasterSeal P specifico per il tipo di supporto (guaina bituminosa, calcestruzzo, metallo, legno, ecc);

- membrana elastomerica poliuretanica ad elevatissime caratteristiche elastiche applicabile a spruzzo con airless tipo bimixer ad alta pressione dotata di pistola miscelatrice, così da ottenere una membrana elastica che a temperatura ambiente catalizza in pochi secondi MasterSeal M 811 o equivalente;

- finitura poliuretanica elastica UV resistente tipo MasterSeal TC 259 o equivalente.

Il rivestimento impermeabilizzante dovrà essere caratterizzato da:

- spessore pari 2 mm;

- classe di reazione al fuoco Cfl-S1 UNI EN 13501/1;

- classe di reazione al fuoco Broof-t2 UNI EN 13501/5;

- certificazione ETAG 005;

- adesione al calcestruzzo UNI EN 1542 dopo 50 cicli di gelo e disgelo con immersione in sali disgelanti UNI EN 13687/1: > 3 MPa;

- crack bridging ability statico a -20°C UNI EN 1062/7: classe A5 UNI EN 1504/2;

- crack bridging ability dinamico a -20°C UNI EN 1062/7: classe B4,2 UNI EN 1504/2;

- resistenza all’impatto, UNI EN ISO 6272: > 30 N·m, Classe III UNI EN 1504/2;

- resistenza all’abrasione UNI EN ISO 5470/1: perdita di pese < 260 mg

- resistenza agli agenti atmosferici artificiali UNI EN 1062/11: nessun degrado

- resistenza alla penetrazione delle radici, UNI CEN/TC 14416: nessuna penetrazione

- coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 1062/3: < 0,1 kg·m-2·h-0,5

L’intero sistema inoltre dovrà possedere certificati (utilizzando la finitura RAL 9010 o 9003) i requisiti tipici del Cool Roof ossia:

- riflettanza solare R > 84%;

- Emissività termica E > 88%;

- Indice di Riflettanza Solare SRI > 105%.

Ogni singola prestazione dovrà essere validata da un certificato rilasciato da un Laboratorio ufficiale.

Per ogni m2 di superficie              € ……..

Il prezzo comprende e compensa la fornitura e posa in opera dell’intero sistema impermeabilizzante.

Restano esclusi la preparazione del supporto ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessarie per l’accesso al posto di lavoro ed ogni onere.