Fornitura e posa di sistema impermeabilizzante elastomerico tipo MasterSeal Roof 2160 della Master Builders Solutions Italia Spa o equivalente, di spessore medio di 2-2.5 mm, specifico per coperture, costituito da:

- primer della linea MasterSeal P specifico per il tipo di supporto (guaina bituminosa, calcestruzzo, metallo, legno, ecc);

- membrana elastomerica poliuretanica ad elevatissime caratteristiche elastiche colabile MasterSeal M 860 o equivalente;

- finitura poliuretanica elastica UV resistente tipo MasterSeal TC 259 o equivalente.

Il rivestimento impermeabilizzante dovrà essere caratterizzato da:

- spessore pari 2 mm;

- classe di reazione al fuoco Cfl-S1 UNI EN 13501/1;

- classe di reazione al fuoco Broof-t2 UNI EN 13501/5;

- adesione al calcestruzzo UNI EN 1542 dopo 50 cicli di gelo e disgelo con immersione in sali disgelanti UNI EN 13687/1: > 3 MPa;

- crack bridging ability statico UNI EN 1062/7: classe A5 UNI EN 1504/2 a -10°C;

- crack bridging ability dinamico UNI EN 1062/7: classe B4,2 UNI EN 1504/2;

- resistenza all’impatto, UNI EN ISO 6272: > 30 N·m, Classe I UNI EN 1504/2;

- coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 1062/3: < 0,1 kg·m-2·h-0,5

L’intero sistema inoltre dovrà possedere certificati (utilizzando la finitura RAL 9010 o 9003) i requisiti tipici del Cool Roof ossia:

- riflettanza solare R > 84%;

- Emissività termica E > 88%;

- Indice di Riflettanza Solare SRI > 105%.

Ogni singola prestazione dovrà essere validata da un certificato rilasciato da un Laboratorio ufficiale.

Per ogni m2 di superficie          € ……..

Il prezzo comprende e compensa la fornitura e posa in opera dell’intero sistema impermeabilizzante.

Restano esclusi la preparazione del supporto ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessarie per l’accesso al posto di lavoro ed ogni onere.