Fornitura e posa Finitura poliuretanica elastomerica monocomponente colorata, UV resistente tipo MasterSeal TC 259 della Master Builders Solutions Italia Spa o equivalente. L’applicazione verrà effettuata su superfici prive di polveri o di qualsiasi altra cosa che possa compromettere l’adesione, a rullo in due mani successive sia in orizzontale che sul risvolto verticale, rispettando i tempi di

ricopertura previsti.

La finitura in questione dovrà essere caratterizzata da:

- Contenuto di solidi: 58%

- Viscosità a 20°C: 1000 mPas

- Densità: 1,2 kg/l

- Tempi di ricopertura 10°C: 8 - 72 ore

- Tempi di ricopertura 20°C: 5 - 48 ore

- Tempi di ricopertura 30°C: 4 - 48 ore

- Completa polimerizzazione a 23°C e 50% UR: 5 giorni

- Umidità relativa tollerata: 40- 90%

- Temperatura di applicazione: compresa tra 5 e 40°C

Per ogni m2 di superficie              € ……..

Restano esclusi la preparazione del supporto ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessarie per l’accesso al posto di lavoro ed ogni onere.