Fornitura e posa in opera di Sistema impermeabilizzante a strato singolo, epossidico, non a solvente, a finitura lucida per piani intermedi e rampe di parcheggi multipiano. Classe OS 8 DIN V 18026 tipo MasterSeal Traffic 2231 della Sika Italia Spa o equivalente.

Tale sistema, avente spessore 1.5 – 2.5 mm, sarà costituito da:

- primer epossidico tipo MasterTop P 604 o equivalente applicato in ragione indicativa di 0,5 kg/m2;

- semina di quarzo avente granulometria 0,3-0,8 mm tipo MasterTop F5 in ragione indicativa di 1.5 - 3 kg/m2;

- finitura epossidica in ragione indicativa di 0,5 - 0,9 kg/m2, tipo MasterSeal TC 374

Il sistema sarà caratterizzato da:

- marcatura CE EN 1504/2;

- adesione al calcestruzzo EN 1542 > 2 MPa;

- adesione al calcestruzzo EN 1542 dopo 50 cicli di gelo e disgelo con immersione in sali disgelanti UNI EN 13687/1: > 2 MPa;

- coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 1062/3 < 0,001 kg·m2·h-0,5

- permeabilità alla CO2, UNI EN 1062/6: spessore di aria equivalente Sd > 2500 m;

- resistenza all’abrasione, UNI EN ISO 5470/1: perdita in peso < 1200 mg;

- resistenza all’impatto, UNI EN ISO 6272: 10 N·m, Classe I secondo UNI EN 1504/2;

- classe di reazione al fuoco EN 13501-1 Bfl-S1

- resistenza allo scivolamento / strisciamento, UNI EN 13036/4: classe I (> 40 unità).

€/m2 -----

Sono esclusi l’eventuale ripristino del supporto, la pallinatura ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.