Fornitura e posa in opera di sistema elastomerico impermeabilizzante per i piani intermedi di parcheggi multipiano in cemento armato e solette carrabili, colorato, UV resistente, a finitura lucida, antiscivolo, tipo MasterSeal Traffic 2257 della Master Builders Solutions Italia Spa o equivalente.

Tale sistema, avente spessore 1-1,5 mm, sarà costituito da:

- primer epossidico tipo MasterTop P604 o equivalente applicato in ragione di 0,5 kg/m2;

- semina di quarzo avente granulometria 0,3-0,8 mm o 0,3-0.5 mm tipo MasterTop F5 in ragione di 0,8-1 kg/m2;

- finitura poliaspartica ad indurimento rapido di tipo SR-B1,5-IR4-Efl secondo UNI EN 13813, applicato in ragione di 0,6-0,8 kg/m2, tipo MasterSeal TC 681 caratterizzata da:

- adesione al calcestruzzo UNI EN 1542 > 3 MPa;

- adesione al calcestruzzo UNI EN 1542 dopo 50 cicli di gelo e disgelo con immersione in sali disgelanti UNI EN 13687/1: > 3 MPa;

- crack bridging ability UNI EN 1062/7: statico classe A4 secondo UNI EN 1504/2;

- coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 1062/3 < 0,1 kg·m2·h-0,5

- permeabilità alla CO2, UNI EN 1062/6: spessore di aria equivalente Sd > 100 m;

- resistenza all’abrasione, UNI EN ISO 5470/1: perdita in peso < 200 mg;

- resistenza all’impatto, UNI EN ISO 6272: 20 N·m, Classe II secondo UNI EN 1504/2;

- resistenza agli agenti atmosferici artificiali (2000 ore di raggi UV e condensa), UNI EN 1062/11: no rigonfiamenti, fessurazioni o scagliature e nessun viraggio del colore

Ogni prestazione deve essere accompagnata da un certificato rilasciato da un laboratorio ufficiale.

€/m2 -----

Sono esclusi l’eventuale ripristino del supporto, l’eventuale primer epossicementizio tipo MasterSeal P385 (ABC) quale barriera per l’umidità di risalita capillare, la pallinatura ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.