Fornitura e posa in opera di sistema elastomerico impermeabilizzante carrabile per i piani intermedi di parcheggi multipiano e per solette in cemento armato, colorato, UV resistente, a finitura opaca, antiscivolo, tipo MasterSeal Traffic 2259 della Master Builders Solutions Italia Spa o equivalente.

Tale sistema, avente spessore 0,8 - 1.2 mm, sarà costituito da:

- primer epossidico tipo MasterTop P 604 o equivalente applicato in ragione indicativa di 0,5 kg/m2;

- semina di quarzo avente granulometria 0,3-0,8 mm tipo MasterTop F5 in ragione indicativa di 0,8 - 1 kg/m2;

- finitura poliuretanica elastica in ragione indicativa di 0,5 - 0,8 kg/m2, tipo MasterSeal TC 268

Il sistema sarà caratterizzato da:

- marcatura CE EN 1504/2;

- crack bridging ability UNI EN 1062/7: statico classe A3 secondo UNI EN 1504/2;

- adesione al calcestruzzo EN 1542 > 2 MPa;

- adesione al calcestruzzo EN 1542 dopo 50 cicli di gelo e disgelo con immersione in sali disgelanti UNI EN 13687/1: > 2 MPa;

- coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 1062/3 < 0,1 kg·m2·h-0,5

- permeabilità alla CO2, UNI EN 1062/6: spessore di aria equivalente Sd > 350 m;

- resistenza all’abrasione, UNI EN ISO 5470/1: perdita in peso < 400 mg;

- resistenza all’impatto, UNI EN ISO 6272: 10 N·m, Classe III secondo UNI EN 1504/2;

- classe di reazione al fuoco EN 13501-1 Bfl-S1

- resistenza allo scivolamento / strisciamento, UNI EN 13036/4: classe I (> 40 unità).

€/m2 -----

Sono esclusi l’eventuale ripristino del supporto, la pallinatura ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.