Fornitura e posa di sistema impermeabilizzante per solette in c.a carrabili, tipo MasterSeal Traffic 2264 della Master Builders Solutions Italia Spa o equivalente, costituito da:

* primer epossidico senza solventi tipo MasterTop P 604 o equivalente in ragione di 0,5 kg/m2 seminato con sabbia di quarzo tipo MasterTop F 5 o equivalente in ragione di 0,8 -1 kg/m2;
* membrana impermeabilizzante elastomerica poliuretanica ad azione combinata autolivellante tipo MasterSeal M 869 o equivalente e caricata con filler MasterTop F1, in ragione di 2,5-3 kg/m2;
* semina a rifiuto di quarzo tipo MasterTop F 5 o equivalente in ragione di 5 - 7 kg/m2
* finitura poliuretanica elastomerica tipo MasterSeal TC 268, UV resistente, per un consumo di 0,5-0,8 kg/m2.

L’intero sistema dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

* spessore 4-5 mm;
* certificato OS2 11 b DIN V 18026
* marcatura CE EN 1504/2 e UNI EN 13813;

adesione al calcestruzzo UNI EN 1542 dopo 50 cicli di gelo e disgelo con immersione in sali disgelanti UNI EN 13687/1: > 1,5 MPa;

* resistenza allo scivolamento / strisciamento, UNI EN 13036/4: classe III (> 55 unità) per le superfici esterne umide;
* crack bridging ability dinamico UNI EN 1062/7 a -20°C: classe B3,2 secondo UNI EN 1504/2, senza alcuna fessurazione;

resistenza all’impatto, UNI EN ISO 6272: Classe I secondo UNI EN 1504/2;

* resistenza agli agenti atmosferici artificiali (2000 ore di raggi UV e condensa), UNI EN 1062/11: nessun degrado e nessun viraggio del colore;
* resistenza all’abrasione, UNI EN ISO 5470/1, perdita di peso < 3000 mg.
* resistenza all’attacco chimico severo UNI EN 1504/2 ai liquidi di prova n ° 1, 3, 10, 11 previsti dalla UNI EN 13529.

**€/m2 -----**

Il prezzo comprende e compensa la fornitura e posa dell’intero sistema sopra descritto ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi la preparazione del supporto, la posa di eventuale primer resistente alla controspinta MasterSeal P 385 (ABC) o equivalente, eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessarie per l’accesso al posto di lavoro.