Fornitura e posa in opera di pavimentazione dello spessore di 2.5-3 mm, di tipo multistrato epossidico con quarzi ceramizzati tipo MasterTop 1209 R della Master Builders Solutions Italia Spa o equivalente.

Tale sistema sarà articolato in primer MasterTop P 604 in ragione di 0,3 - 0,5 Kg/m2, seminato di quarzo MasterTop F5 in ragione di 0,8 - 1 Kg/m2, rivestimento epossidico a basso ingiallimento MasterTop BC 307, caricato con quarzo MasterTop F1X in ragione di 1 /2 per un totale di 1,5 kg/m2, semina di quarzo ceramizzato a rifiuto in ragione di 2 – 2.5 Kg/m2 e chiusura epossidica a basso ingiallimento MasterTop BC 307 in ragione di 0,5 – 0,8 Kg/m2.

Tale pavimento, dovrà essere caratterizzato da:

- marcatura CE secondo UNI EN 13813:

- adesione al calcestruzzo, UNI EN 13892/8: classe B1,5 UNI EN 13813;

- resistenza all’usura, UNI EN  13892/4 (BCA): classe A05 UNI EN 13813

- resistenza all’urto, UNI EN ISO 6272: classe IR>4 UNI EN 13813;

- certificato per basse emissioni secondo lo standard Tedesco AgBB (Health-related Evaluation Procedure for Volatile Organic Compounds Emissions (VOC and SVOC) from Building Products);

- classe di reazione al fuco Bfl-S1 secondo EN 13501-1;

- resistenza allo scivolamento Classe I UNI EN 1504/2

€ / m2 ----

Sono esclusi la preparazione del supporto, l’eventuale primer epossicementizio MasterSeal P 385 (ABC) per la inibizione dei fenomeni di osmosi ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessarie per l’accesso al posto di lavoro.