Realizzazione di gusce di dimensione 5x5 cm per pavimentazioni interne in c.a mediante malta epossidica tricomponente (base, induritore e filler di quarzo) a consistenza terra umida, priva di solventi, conforme alla normativa UNI EN 13813 (massetti e materiali per massetti), tipo MasterTop  1240 della Master Builders Solutions Italia Spa o equivalente.

Tale malta dovrà essere caratterizzata da:

- adesione al calcestruzzo, UNI EN 13892/8: Classe B>2,0 secondo UNI EN 13813

- resistenza a compressione, UNI EN 13892/2: Classe C50 secondo UNI EN 13813;

- resistenza a trazione per flessione, UNI EN 13892/2: Classe F20 secondo UNI EN 13813;

- modulo di elasticità a flessione, UNI EN ISO 178: Classe E2 secondo UNI EN 13813;

- resistenza all’abrasione, UNI EN  13892/4 (BCA): Classe AR<0,5 secondo UNI EN 13813;

- resistenza all’urto, UNI EN ISO 6272 : Classi IR23 secondo UNI EN 13813;

- coefficiente di dilatazione termIca lineare, UNI EN 1770 : 4,67·10-5 K-1

Per ogni m 		€ .........

La posa dovrà seguire le seguenti fasi:

- posizionamento dei nastri adesivi;

- applicazione del primer epossidico senza solventi Mastertop P 622;

- fresco su fresco si stende con cazzuola la malta di resina Mastertop 1240;

- lisciatura della guscia con apposita cazzuola bagnata con solvente.

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi la preparazione del supporto, eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro, la verniciatura della guscia che sarà realizzata con la stessa resina utilizzata per la posa della pavimentazione.