Fornitura e posa in opera di giunto a travetto, per il ripristino delle testate dei giunti di dilatazione di pavimentazioni in c.a, di massetto epossidico senza solvente conforme alla normativa UNI EN 13813 (massetti e materiali per massetti) tipo MasterTop 1240 della Master Builders Solutions Italia Spa o equivalente. Tale massetto dovrà essere caratterizzato da:

- adesione al calcestruzzo, UNI EN 13892/8: Classe B>2 UNI EN 13813

- resistenza a compressione, UNI EN 13892/2: Classe C50 UNI EN 13813;

- resistenza a trazione per flessione, UNI EN 13892/2: Classe F20 UNI EN 13813;

- modulo di elasticità a flessione, UNI EN ISO 178: Classe E2 UNI EN 13813;

- resistenza all’abrasione, UNI EN  13892/4 (BCA): Classe AR<0,5 UNI EN 13813;

- resistenza all’urto, UNI EN ISO 6272: Classi IR20 secondo UNI EN 13813;

- coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 1062/3: < 0,1 kg·m-2·h-0,5

- resistenza allo scivolamento / strisciamento, UNI EN 13036/4: classe I (64 unità) per le superfici interne asciutte, classe II (48 unità) per le superfici interne umide;

- coefficiente di dilatazione termica, UNI EN 1770: 4,67·10-5 K-1

€/m -----

Il prezzo comprende e compensa:

- il taglio dei giunti a mezzo di taglia-giunti, rispetto all’asse del giunto, per una profondità di circa 4-5 cm per una larghezza che varia dai 10 a 40 cm totali, in funzione alla larghezza dell’area da ripristinare;

- la fresatura o demolizione meccanica del calcestruzzo all’interno dei due tagli;

- l’asportazione del materiale di risulta e pulizia della superficie con aspiratore industriale;

- fornitura e posa di opera del primer epossidico tipo MasterTop P 622 o equivalente, su     tutta la superficie del giunto a travetto;

- la posa del massetto epossidico di cui sopra comprensiva di compattazione e lisciatura;

- il successivo taglio del giunto predisposto per essere successivamente sigillato.

ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi la sigillatura e la verniciatura del giunto, eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessarie per l’accesso al posto di lavoro.