Realizzazione di pavimentazione a massetto terra umida (primer, malta di resina, saturazione e chiusura) di tipo epossidico senza solvente per pavimentazioni interne in c.a, conforme alla normativa UNI EN 13813 (massetti e materiali per massetti) di spessore 5-6 mm, tipo MasterTop 1240 della Master Builders Solutions Italia Spa o equivalente. Tale pavimento dovrà essere caratterizzato da:

- adesione al calcestruzzo, UNI EN 13892/8: Classe B>2 UNI EN 13813

- resistenza a compressione, UNI EN 13892/2: Classe C>50 UNI EN 13813;

- resistenza a trazione per flessione, UNI EN 13892/2: Classe F20 UNI EN 13813;

- modulo di elasticità a flessione, UNI EN ISO 178: Classe E2 UNI EN 13813;

- resistenza all’abrasione, UNI EN  13892/4 (BCA): Classe AR<0,5 UNI EN 13813;

- resistenza all’urto, UNI EN ISO 6272: Classi IR20 secondo UNI EN 13813;

- coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 1062/3: < 0,1 kg·m-2·h-0,5

- resistenza allo scivolamento / strisciamento, UNI EN 13036/4: classe I (64 unità) per le superfici interne asciutte, classe II (48 unità) per le superfici interne umide;

- coefficiente di dilatazione termica, UNI EN 1770: 4,67·10-5 K-1

€/m2 -----

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compresa la chiusura con autolivellante epossidico non a solvente MasterTop BC 372 della Master Builders Solutions Italia Spa o equivalente.

Sono esclusi la preparazione del supporto, l’eventuale primer epossicementizio MasterSeal P 385 (ABC) per la inibizione dei fenomeni di osmosi ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessarie per l’accesso al posto di lavoro.