Fornitura e posa in opera di pavimentazioni industriali dello spessore di 2 - 2.5 mm, autolivellante epossidica, non a solvente, a finitura satinata, tipo MasterTop 1273 della Master Builders Solutions Italia Spa o equivalente.

Tale pavimento, articolato in primer epossidico tipo MasterTop P 604 in ragione di 0.3-0.5 kg/m2, semina di quarzo MasterTop F5 di granulometria 0.3-0.8 mm in ragione di 1 kg/m2, autolivellante bicomponente epossidico della MasterTop BC 372 o equivalente in ragione di 2-2,5 kg/m2, dovrà essere caratterizzato da:

- marcatura CE secondo UNI EN 13813

- adesione al calcestruzzo, UNI EN 13892/8: classe B1,5 UNI EN 13813;

- resistenza all’usura, UNI EN  13892/4 (BCA): classe A1 UNI EN 13813

- resistenza all’urto, UNI EN ISO 6272: classe IR4 UNI EN 13813;

- certificato per basse emission secondo lo standard Tedesco AgBB (Health-related Evaluation Procedure for Volatile Organic Compounds Emissions (VOC and SVOC) from Building Products);

- classe di reazione al fuco Bfl - s1 secondo EN 13501-1.

€ / m2 ----

Il produttore deve fornire le certificazioni rilasciate da un laboratorio ufficiale relativamente a emissioni, classe di reazione al fuoco nonché la marcatura CE del prodotto secondo gli standard sopra riportati.

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte inclusa la finitura poliuretanica colorata all’acqua UV resistente tipo MasterTop TC 442W.

Sono esclusi l’eventuale ripristino del supporto, l’eventuale primer epossicementizio tipo MasterSeal P385 (ABC) quale barriera per l’umidità di risalita capillare, la pallinatura ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.