Fornitura e posa in opera di pavimentazione industriale dello spessore di 2 - 2.5 mm, autolivellante epossidica, antistatica, non a solvente, a finitura lucida, tipo MasterTop 1273 AS della Master Builders Solutions Italia Spa o equivalente.

Tale pavimento, articolato in primer epossidico tipo MasterTop P 604 in ragione di 0.3-0.5 kg/m2, primer conduttivo MasterTop P 687W AS in ragione di 0.10-0,15 kg/m2, autolivellante bicomponente epossidico antistatico MasterTop BC 372 AS o equivalente in ragione di 2-2,5 kg/m2, dovrà essere caratterizzato da:

- marcatura CE secondo UNI EN 13813

- comportamento antistatico UNI EN 1081: resistenza a terra > 104 e < 106 (, classe I secondo UNI EN 1504/2;

- adesione al calcestruzzo, UNI EN 13892/8: classe B1,5 UNI EN 13813;

- resistenza all’usura, UNI EN  13892/4 (BCA): classe A1 UNI EN 13813

- resistenza all’urto, UNI EN ISO 6272: classe IR4 UNI EN 13813;

- certificato per basse emission secondo lo standard Tedesco AgBB (Health-related Evaluation Procedure for Volatile Organic Compounds Emissions (VOC and SVOC) from Building Products);

- classe di reazione al fuco Bfl - s1 secondo EN 13501-1.

€ / m2 ----

Il produttore deve fornire le certificazioni rilasciate da un laboratorio ufficiale relativamente a emissioni, classe di reazione al fuoco nonché la marcatura CE del prodotto secondo gli standard sopra riportati.

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte inclusa la posa delle bandelle conduttive.

Sono esclusi l’eventuale ripristino del supporto, l’eventuale primer epossi-cementizio tipo MasterSeal P385 (ABC) quale barriera per l’umidità di risalita capillare, la pallinatura ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.