Fornitura e posa in opera di pavimentazione autolivellante epossidica lucida di tipo ESD (Electro Static Discharge) per pavimentazioni interne in c.a destinate a proteggere i dispositivi elettronici dai fenomeni elettrostatici secondo quanto previsto dalla normativa CEI EN 61340-5-1 quali ad esempio laboratori computers, industria elettronica, sale operatorie, industria farmaceutica ed in tutti quegli ambienti identificati dai simboli attinenti a EPA (Electro Static Discharge Protected Area), composta da primer turapori, primer conduttivo e rivestimento autolivellante ESD, marcata CE secondo la normativa UNI EN 13813 (massetti e materiali per massetti), tipo MasterTop 1273 ESD della Master Builders Solutions Italia Spa o equivalente.

Il pavimento ESD dovrà essere caratterizzato da:

- spessore 2 – 2.5 mm

- non a solvente;

- Emissioni e Sostenibilità Ambientale certificate secondo EN ISO 14025 e DIN EN 15804 (Environmental Product Declaration EPD);

- risponde ai requisiti della CEI EN 61340-5-1 (Protezione di dispositivi elettronici dai fenomeni elettrostatici - Prescrizioni generali) e ai relativi limiti di accettazione:

  - resistenza a terra < 109 ( secondo CEI EN 61340-4-1 “Metodi di prova normalizzati per applicazioni specifiche - Resistenza elettrica di rivestimenti per pavimenti e di pavimenti installati”;

  - resistenza elettrica sistema Pavimento-Calzature < 3.5∙107 ( secondo CEI EN 61340-4-5);

  - tensione generata dal corpo umano (walking test: < ± 100 V, CEI EN 61340-4-5);

- classe di reazione al fuoco Bfl - S1: UNI EN 13501-1.

- adesione al calcestruzzo, UNI EN 13892/8: Classe B1.5 UNI EN 13813

- resistenza all’abrasione, UNI EN  13892/4 (BCA): Classe AR1 UNI EN 13813;

- resistenza all’urto, UNI EN ISO 6272: Classi IR4 secondo UNI EN 13813;

€/m2 -----

Il prezzo comprende e compensa:

- fornitura e posa del primer epossidico non a solvente tipo MasterTop P 622;

- installazione delle bandelle conduttive;

- fornitura e posa del primer conduttivo all’acqua MasterTop P 687 W AS

- fornitura e posa dell’autolivellante epossidico non a solvente di tipo ESD tipo MasterTop BC 372 ESD.

Sono esclusi la preparazione del supporto, l’eventuale primer epossi-cementizio MasterSeal P 385 (ABC) per l’inibizione dei fenomeni di osmosi, eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessarie per l’accesso al posto di lavoro.