Fornitura e posa in opera di pavimentazione di colore a scelta della DL, dello spessore di 2- 2.5 mm, di tipo multistrato epossidico articolata in primer MasterTop P 604 in ragione di 0,3 - 0,5 Kg/m2, seminato di quarzo MasterTop F5 in ragione di 0,8 - 1 Kg/m2, rivestimento epossidico MasterTop BC 372, caricato con quarzo MasterTop F1, in ragione di 0,8 – 1,25 Kg/m2, semina di quarzo MasterTop F5 a rifiuto in ragione di 2 – 3 Kg/m2e finitura epossidica MasterTop BC 372 in ragione di 0,6 – 1 Kg/m2), tipo MasterTop 1273 R della Master Builders Solutions Italia Spa o equivalente. Tale pavimento, dovrà essere caratterizzato da:

- marcatura CE secondo UNI EN 13813:

- adesione al calcestruzzo, UNI EN 13892/8: classe B1,5 UNI EN 13813;

- resistenza all’usura, UNI EN  13892/4 (BCA): classe A1 UNI EN 13813

- resistenza all’urto, UNI EN ISO 6272: classe IR4 UNI EN 13813;

- certificato per basse emission secondo lo standard Tedesco AgBB (Health-related Evaluation Procedure for Volatile Organic Compounds Emissions (VOC and SVOC) from Building Products);

- classe di reazione al fuco Bfl - s1 secondo EN 13501-1;

- resistenza allo scivolamento DIN 51130, R11

€ / m2 ----

Il produttore deve fornire le certificazioni rilasciate da un laboratorio ufficiale relativamente a emissioni, classe di reazione al fuoco nonché la marcatura CE del prodotto secondo gli standard sopra riportati.

Sono esclusi la preparazione del supporto, l’eventuale primer epossicementizio MasterSeal P 385 (ABC) per la inibizione dei fenomeni di osmosi ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessarie per l’accesso al posto di lavoro.