Fornitura e posa in opera di pavimentazione industriale dello spessore di 3 - 3.5 mm, multistrato epossidica, non a solvente, ad alta resistenza chimica, a finitura lucida, tipo MasterTop 1278 R della Master Builders Solutions Italia Spa o equivalente.

Tale pavimento, articolato in:

- primer epossidico tipo MasterTop P 604 in ragione di 0.3-0.5 kg/m2;

- semina di quarzo MasterTop F5 di granulometria 0.3-0.8 mm in ragione di 1 kg/m2;

- rivestimento bicomponente epossidico MasterTop BC 378 ad alta resistenza chimica o equivalente in ragione di 0,6-1 kg/m2;

- semina di quarzo a rifiuto MasterTop F5 di granulometria 0.3-0.8 mm in ragione di 2-4 kg/m2;

- finitura bicomponente epossidica MasterTop BC 378 ad alta resistenza chimica o equivalente in ragione di 0,6-1,2 kg/m2,

dovrà essere caratterizzato da:

- marcatura CE e relativa DoP secondo UNI EN 13813

- adesione al calcestruzzo, UNI EN 13892/8: classe B1,5 UNI EN 13813;

- resistenza all’usura, UNI EN  13892/4 (BCA): classe A1 UNI EN 13813

- resistenza all’urto, UNI EN ISO 6272: classe IR4 UNI EN 13813;

- certificazione di resistenza chimica per attacco severo UNIEN 13529 aggressivi numero 3, 4, 5, 6; 7, 8, 9, 10,1 11, 12, 13, 14.

- classe di reazione al fuoco Bfl-s1 secondo EN 13501-1.

€ / m2 ----

Il produttore deve fornire le certificazioni rilasciate da un laboratorio ufficiale relativamente alle prestazioni e alla classe di reazione al fuoco nonché la marcatura CE del prodotto secondo gli standard sopra riportati.

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi l’eventuale ripristino del supporto, l’eventuale primer epossicementizio tipo MasterSeal P385 (ABC) quale barriera per l’umidità di risalita capillare, la pallinatura ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.