Fornitura e posa in opera di pavimentazione antibatterica autolivellante poliuretanica elastica, per pavimentazioni interne in c.a, composta da primer, rivestimento autolivellante e finitura antiscivolo, marcata CE secondo la normativa UNI EN 13813 (massetti e materiali per massetti) tipo MasterTop 1325 R della Master Builders Solutions Italia Spa o equivalente. Il pavimento poliuretanico dovrà essere caratterizzato da:

- spessore 2 – 2.5 mm

- certificazione batteriostatica secondo ISO 22196:2007;

- privo di solventi;

- Emissioni e Sostenibilità Ambientale certificate secondo EN ISO 14025 e DIN EN 15804 (Environmental Product Declaration EPD);

- classe di reazione al fuoco Bfl - S1: UNI EN 13501-1.

- capacità di crack bridging Classe A4 EN 1062-7;

- adesione al calcestruzzo, UNI EN 13892/8: Classe B1.5 UNI EN 13813

- resistenza all’abrasione, UNI EN  13892/4 (BCA): Classe AR1 UNI EN 13813;

- resistenza all’urto, UNI EN ISO 6272: Classi IR4 secondo UNI EN 13813;

- classe di antiscivolo di tipo A secondo DIN 51097 / GUV-I 8527 (pavimento umido e calpestato a piedi scalzi).

€/m2 -----

Il prezzo comprende e compensa:

- fornitura e posa del primer epossidico privo di solventi tipo MasterTop P 615;

- fornitura e posa dell’autolivellante poliuretanico privo di solventi tipo MasterTop BC 325 N;

- fornitura e posa in opera di finitura poliuretanica all’acqua antibatterica tipo MasterTop TC 417 W caricata con 3 - 5 % di microsfere di vetro diametro 53 -106 m.

Sono esclusi la preparazione del supporto, l’eventuale primer epossi-cementizio MasterSeal P 385 per l’inibizione dei fenomeni di osmosi, eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessarie per l’accesso al posto di lavoro.