Fornitura e posa in opera di sistema poliuretanico a massetto di tipo drenante UV resistente, elastomerico per aree outdoor soggette a traffico pedonale basato su legante poliuretanico MasterTop BC 355 della Master Builders Solutions spa Italia o equivalente e aggregati minerali colorati.

Tale sistema sarà così articolato:

| System Build Up, materiali e consumi |  |
| --- | --- |
| MasterTop P 622 o equivalente | Primer | 0,3 – 0,5 kg/m2 |
| MasterTop F5 o equivalente | Semina di quarzo 0,3-0,8 mm | 0,8 – 1 kg/m2 |
| Massetto | Dmax. Aggreg, mm | Rapporto MasterTop BC 355 / aggregati | Spess min, mm | kg/m2 (mix) | MasterTop BC 355 |
|  | 1,5 - 2,2 | 1/10 | 5 | 10-11 | 9% |
|  | 2 – 3,2 | 1/12 | 8 | 16-17 | 7,5% |
|  | 3 – 5/6 | 1/15 - 1/17 | 12 | 24-25 | 5,5% |

Tale sistema dovrà essere caratterizzato da:

- Adesione al calcestruzzo, UNI EN 13892/8: Classe B >1,5;

- Resistenza all’abrasione UNI EN  13892/4 (BCA): Classe AR1;

- Resistenza all’urto UNI EN ISO 6272: IR4;

- Reazione al fuoco, UNI EN 13501: Bfl-S1.

€ / m2 ----

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi l’eventuale ripristino del supporto ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.