Fornitura e posa in opera di pavimentazione di colore a scelta della DL, dello spessore di 2- 2.5 mm, di tipo autolivellante epossidico all’acqua tipo MasterTop 1730 della Master Builders Solutions Italia Spa o equivalente articolata in primer epossidico all’acqua MasterTop 1700 A7 B7 in ragione di 0,4 Kg/m2, seminato di quarzo MasterTop F5 in ragione di 0,8 - 1 Kg/m2, autolivellante epossidico all’acqua MasterTop 1700 A7 B7, caricato con filler traspirante MasterTop F1W, in ragione di 4 Kg/m2, finitura epossidica all’acqua  MasterTop TC 428 in ragione di 0,2 – 0,3 Kg/m2.

Tale pavimento, dovrà essere caratterizzato da:

- marcatura CE secondo UNI EN 13813;

- adesione al calcestruzzo, UNI EN 13892/8: classe B2 UNI EN 13813;

- permeabilità al vapore acqueo, UNI EN ISO 12086: (s = 2 mm) 5 < Sd < 6 m;

- resistenza all’urto, UNI EN ISO 6272: classe IR20 UNI EN 13813;

- coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 1062/3: < 0,1 kg·m-2·h-0,5

- resistenza allo scivolamento / strisciamento, UNI EN 13036/4: Classe I 16 unità, Classe II 48 unità;

- resistenza a compressione, UNI EN 13892/2: Classe C50

- classe di reazione al fuco Bfl - s1 secondo EN 13501-1.

€ / m2 ----

Il produttore deve fornire le certificazioni rilasciate da un laboratorio ufficiale nonché la marcatura CE del prodotto secondo gli standard sopra riportati.

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi l’eventuale ripristino del supporto, l’eventuale primer epossicementizio tipo MasterSeal P385 (ABC) quale barriera per l’umidità di risalita capillare, la pallinatura ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.