Fornitura e posa in opera di spolvero ad elevatissime prestazioni meccaniche a base di leganti idraulici e aggregati metallici da applicare, in ragione di 5 kg/m2 fresco su fresco su pavimentazioni calcestruzzo, tipo MasterTop 200 della Master Builders Solutions Italia Spa o equivalente caratterizzato dalle seguenti prestazioni:

- adesione al calcestruzzo, UNI EN 13892/8: classe B>2, UNI EN 13813;

- resistenza a compressione UNI EN 13892/2: classe C>80, UNI EN 13813;

- resistenza a trazione per flessione, UNI EN 13892/2: classe F15, UNI EN 13813;

- modulo elastico a flessione, UNI EN ISO 178: classe E5, UNI EN 13813

- resistenza all’abrasione, UNI EN 13892/4 (BCA): classe AR1, UNI EN 13813

- resistenza all’impatto, UNI EN ISO 6272: classe IR26 UNI EN 13813

- coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 1062/3: < 0,1 kg·m-2·h-0,5

- resistenza allo slittamento/scivolamento, UNI EN 13036/4: classe II (55 unità) per superfici asciutte, classe II (45 unità) per superfici bagnate;

- reazione al fuoco, UNI EN 13501, A1fl;

€ / m2 ----

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessarie per l’accesso al posto di lavoro.