Fornitura e posa in opera di strato antiusura di colore grigio naturale a base di aggregati metallici ad altissima resistenza e leganti idraulici ad alte prestazioni, indicato per realizzare a freddo una lastra metallica antiusura monolitica con il calcestruzzo di sottofondo, avente elevatissima resistenza all’abrasione e agli urti tipo MasterTop 330 della Master Builders Solutions Italia Spa o equivalente caratterizzato dalle seguenti prestazioni.

- resistenza all’abrasione, UNI EN 13892/4 (BCA): classe AR0,5, UNI EN 13813

- resistenza all’impatto, UNI EN ISO 6272: classe IR > 30 UNI EN 13813

- adesione al calcestruzzo, UNI EN 13892/8: classe B>2, UNI EN 13813;

- resistenza a compressione UNI EN 13892/2: classe C>80, UNI EN 13813;

- resistenza a trazione per flessione, UNI EN 13892/2: classe F15, UNI EN 13813;

- modulo elastico a flessione, UNI EN ISO 178: classe E5, UNI EN 13813

- coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 1062/3: < 0,1 kg·m-2·h-0,5

- resistenza allo slittamento/scivolamento, UNI EN 13036/4: classe II (70 unità) per superfici asciutte, classe II (60 unità) per superfici bagnate;

- reazione al fuoco, UNI EN 13501, A1fl;

€ / m2 spessore 15 mm ----

€ / m2 spessore 20 mm ----

€ / m2 spessore 25 mm ----

€ / m2 spessore 30 mm ----

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessarie per l’accesso al posto di lavoro.