Preparazione del sottofondo di solette in cemento armato mediante autolivellante tricomponente epossi-cementizio a rapido asciugamento ad alta resistenza conforme alla normativa UNI EN 13813 (massetti e materiali per massetti), tipo MasterTop 514 QD 3K della Master Builders Solutions Italia Spa o equivalente. Tale prodotto dovrà essere caratterizzato da:

- DoP secondo UNI EN 13813

- adesione al calcestruzzo, UNI EN 13892/8: Classe B>2 UNI EN 13813

- resistenza a compressione, UNI EN 13892/2: Classe C15 a 24 ore e C40 a 28 giorni UNI EN 13813;

- Umidità residua dopo 48 ore < 4%;

- resistenza a trazione per flessione, UNI EN 13892/2: Classe F10 UNI EN 13813;

- modulo di elasticità a flessione, UNI EN ISO 178: Classe E2 UNI EN 13813;

- permeabilità al vapore EN 12086: Sd < 1,2 m / cm

- resistenza all’abrasione, UNI EN  13892/4 (BCA): Classe AR0,5 UNI EN 13813;

- resistenza all’urto, UNI EN ISO 6272: Classi IR20 secondo UNI EN 13813;

- coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 1062/3: < 0,1 kg·m-2·h-0,5

- coefficiente di dilatazione termica, UNI EN 1770: 1,49·10-6 K-1

da 3 mm a 20 mm       €/m2 per cm -----

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi la preparazione del supporto ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessarie per l’accesso al posto di lavoro.