Fornitura e posa di primer bicomponente epossidico precaricato per realizzare pavimenti e impermeabilizzazioni di tipo epossidico e poliuretanico tipo MasterTop P 604 della Master Builders Solutions Italia Spa o equivalente. L’applicazione verrà effettuata su supporto adeguatamente preparato tramite pallinatura o altra tecnica e depolverato; il prodotto sarà distribuito con una racla di gomma e finito con un rullo, sul primer così steso ancora fresco sarà effettuata una semina con filler di quarzo 0.3-0.8mm tipo MasterTop F5 in ragione di 0.8-1.0 kg/m2. Dopo l’applicazione, proteggere il materiale dal contatto con acqua per almeno 24 ore a 20°C. L’eventuale contatto

prematuro con acqua porta alla formazione di macchie chiare (formazione di carbammato) e/o ad un sistema appiccicoso che pregiudica l’adesione dei successivi prodotti.

Il primer bicomponente epossidico dovrà essere caratterizzato da:

- Rapporto di miscelazione: 100 A / 27 B

- Densità a 20°C: ca 1,44 kg/litro

- Viscosità cinematica: ca. 1100 mPa∙s

- Tempo di lavorabilità 12°C: 60 min

- Tempo di lavorabilità 23°C: 30 mi

- Tempo di lavorabilità 30°C: 15 min

- Umidità relativa massima 10°C: 75%

- Umidità relativa massima 23°C: 85%

- Tempo di ricopertura 10°C: 16 – 48 h

- Tempo di ricopertura 23°C: 6 – 48 h

- Tempo di ricopertura 30°C: 3 – 24 h

Per ogni m2 di superficie              € ……..

Restano esclusi la preparazione del supporto ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessarie per l’accesso al posto di lavoro ed ogni onere.