Protezione di pavimentazioni interne in c.a e pareti mediante rivestimento colorato filmogeno epossidico in emulsione acquosa, non a solvente, bicomponente, a finitura lucida, facilmente pulibile, permeabile al vapore applicato a rullo tipo MasterTop TC 428 della Master Builders Solutions Italia Spa o equivalente.  Tale rivestimento dovrà essere caratterizzato da:

- DoP UNI EN 1504/2;

- spessore di film secco pari a 0,2 mm;

- adesione al calcestruzzo UNI EN 1542 > 3 MPa;

- permeabilità al vapore acqueo, UNI EN ISO 7783/1: Sd < 2,1 m;

- coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 1062/3 < 0,01 kg·m2·h-0,5

- permeabilità alla CO2, UNI EN 1062/6: spessore di aria equivalente Sd > 50 m;

- resistenza all’abrasione, UNI EN ISO 5470/1: perdita in peso < 100 mg e classe AR1 UNI EN  13892/4 (BCA);

- resistenza allo scivolamento / strisciamento, UNI EN 13036/4: classe I (41 unità) per le superfici interne asciutte;

- resistenza all’impatto, UNI EN ISO 6272: 9 N·m, Classe I secondo UNI EN 1504/2;

- classe di reazione al fuoco UNI EN 13501/1, Bfl-S1

€/m2 -----

Ogni prestazione deve essere accompagnata da un certificato rilasciato da un laboratorio ufficiale.

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi la preparazione del supporto, eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessarie per l’accesso al posto di lavoro.