Pavimentazione autolivellante in poliuretano-cemento, quadricomponente, non a solvente, a finitura liscia tipo Ucrete MF della Master Builders Solutions Italia Spa o equivalente.

Tale pavimento dovrà essere caratterizzato da:

- certificazione sulle emissioni Eurofins Indoor Air Comfort Gold;

- adesione al calcestruzzo, UNI EN 13892/8: classe B>2 UNI EN 13813;

- resistenza a compressione UNI EN 13892/2: classe C45 UNI EN 13813;

- resistenza a trazione per flessione, UNI EN 13892/2: classe F15 UNI EN 13813;

- modulo di elasticità a flessione, UNI EN ISO 178: classe E2 UNI EN 13813

- resistenza all’usura, UNI EN  13892/4 (BCA): classe A0,5 UNI EN 13813

- resistenza all’urto, UNI EN ISO 6272: classe IR > 4 UNI EN 13813

- coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 1062/3: < 0,01 kg·m-2·h-0,5

- resistenza allo scivolamento / strisciamento, UNI EN 13036/4: classe I (59 unità) per le superfici interne asciutte, classe II (40 unità) per le superfici interne umide;

- coefficiente di dilatazione termica, UNI EN 1770, 6,56·10-5 K-1

- classe di reazione al fuoco UNI EN 13501, Bfl-S1.

| Spessore 4 mm | € / m2 ---- |
| --- | --- |
| Spessore 6 mm | € / m2 ---- |

Ogni singola prestazione dovrà essere validata da un certificato rilasciato da un Laboratorio ufficiale.

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compresa la pallinatura del supporto e la realizzazione dei tagli di ancoraggio.

Sono esclusi l’eventuale ripristino del supporto ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.