Fornitura e posa in opera di sguscie in poliuretano-cemento, quadricomponente, non a solvente, a consistenza terra umida, tipo Ucrete RG della Master Builders Solutions Italia Spa o equivalente.

Tale materiale dovrà essere caratterizzato da:

- certificazione sulle emissioni Eurofins Indoor Air Comfort Gold;

- resistenza a compressione, BS 6319:2: >50 MPa;

- resistenza a trazione, ISO R527: > 6 MPa;

- resistenza a trazione per flessione, ISO 178: > 12 MPa;

€ / m ----

La posa dovrà seguire le seguenti fasi:

- posizionamento dei nastri adesivi;

- applicazione del primer poliuretanico specifico Ucrete PRG della Master Builders Solutions Italia Spa o equivalente;

- fresco su fresco si stende con apposita cazzuola la malta di resina Ucrete RG della Master Builders Solutions Italia Spa Spa o equivalente;

- lisciatura della guscia con apposita cazzuola bagnata con solvente.

Il prezzo comprende e compensa la ravvivatura della superficie, la realizzazione dei tagli di ancoraggio, la posa in opera di nastri adesivi, fornitura e posa in opera del primer poliuretanico specifico Ucrete PRG e ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi l’eventuale ripristino del supporto ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.