Pavimentazione in poliuretano-cemento, quadricomponente, non a solvente, a consistenza fluida, a finitura “a terrazzo”, per pavimentazioni industriali di grande pregio estetico, continue, estremamente resistenti all’attacco chimico, agli impatti, ai lavaggi, agli scarichi ed agli spandimenti di liquidi a temperature sino a 150°C, tipo Ucrete TZ della Master Builders Solutions Italia Spa o equivalente.

Tale pavimento dovrà essere di tipo SR-B>2-AR0,5-IR>4- Bfl-S1 secondo UNI EN 13813 le cui sigle indicano:

- certificazione sulle emissioni Eurofins Indoor Air Comfort Gold;

- pavimentazione resinosa SR;

- adesione al calcestruzzo, UNI EN 13892/8: classe B>2, UNI EN 13813;

- resistenza all’usura, UNI EN  13892/4 (BCA): classe A0,5, UNI EN 13813

- resistenza all’urto, UNI EN ISO 6272: classe IR > 4, UNI EN 13813

- classe di reazione al fuoco UNI EN 13501, Bfl-S1;

Inoltre dovrà essere caratterizzato da:

- resistenza a compressione, BS 6319:2: > 45 MPa;

- resistenza a trazione, ISO R527: 6 MPa;

- resistenza a trazione per flessione, ISO 178: 14 MPa;

| Spessore 9 mm | € / m2 ---- |
| --- | --- |
| Spessore 12 mm | € / m2 ---- |

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi l’eventuale ripristino del supporto, la pallinatura, i tagli di ancoraggio ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.