Fornitura e posa in opera di giunto a travetto, per il ripristino delle testate dei giunti di dilatazione di pavimentazioni in c.a, di massetto in poliuretano cemento quadricomponente, non a solvente, a consistenza fluida, a finitura semiopaca, avente caratteristiche antiskid, tipo Ucrete UD200 della Master Builders Solutions Italia Spa o equivalente. Tale massetto dovrà essere caratterizzato da:

- certificazione sulle emissioni Eurofins Indoor Air Comfort Gold;

- adesione al calcestruzzo, UNI EN 13892/8: classe B>2, UNI EN 13813;

- resistenza a compressione UNI EN 13892/2: classe C50, UNI EN 13813;

- resistenza a trazione per flessione, UNI EN 13892/2: classe F10, UNI EN 13813;

- modulo di elasticità a flessione, UNI EN ISO 178: classe E2, UNI EN 13813

- resistenza all’usura, UNI EN  13892/4 (BCA): classe A0,5, UNI EN 13813

- resistenza all’urto, UNI EN ISO 6272: classe IR > 4, UNI EN 13813

- coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 1062/3: < 0,001 kg·m-2·h-0,5

- resistenza allo scivolamento / strisciamento, UNI EN 13036/4: classe I (63 unità) per le superfici interne asciutte, classe II (41 unità) per le superfici interne umide;

- coefficiente di dilatazione termica, UNI EN 1770, 3,65·10-5 K-1

- classe di reazione al fuoco UNI EN 13501, Bfl-S1;

Ogni singola prestazione dovrà essere validata da un certificato rilasciato da un Laboratorio ufficiale.

€/m -----

Il prezzo comprende e compensa:

- il taglio dei giunti a mezzo di taglia-giunti, rispetto all’asse del giunto, per una profondità minima di 2 cm per una larghezza che varia dai 10 a 40 cm totali, in funzione alla larghezza dell’area da ripristinare;

- la fresatura o demolizione meccanica del calcestruzzo all’interno dei due tagli;

- l’esecuzione di tagli di ancoraggio sul fondo dello scasso così realizzato, a destra e a sinistra del giunto, di ampiezza pari a due dischi accoppiati e per la profondità circa 1 cm;

- l’asportazione del materiale di risulta e pulizia della superficie con aspiratore industriale;

- la posa del massetto di cui sopra comprensiva di compattazione e lisciatura;

- il successivo taglio del giunto predisposto per essere successivamente sigillato.

ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi la sigillatura e la verniciatura del giunto, eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessarie per l’accesso al posto di lavoro.